ACERO inoxidable

- Acero inoxidable Aisi 304 (A2)

- Concuerda con EN 10088: 1.4301

- Resistencia a la tensión (Rm): 500/N/mm2

- Temperatura de aplicación máx. 300°C

- Alta resistencia química

- Alta resistencia a la corrosión

POLIAMIDA REFORZADA (30%):

Propiedades Eléctricas

| Constante Dieléctrica @1MHz | 3,9-5,7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistividad de Volumen ( Ohmcm ) | 1012-1015 |  |  |

Propiedades Físicas

| Absorción de Agua - en 24 horas ( % ) | 1-5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad ( g cm-3 ) | 1,4 |  |  |
| Indice de Oxígeno Límite ( % ) | 22 |  |  |
| Inflamabilidad | HB |  |  |

Propiedades Mecánicas

| Alargamiento a la Rotura ( % ) | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dureza - Rockwell | M100 |  |  |
| Módulo de Tracción ( GPa ) | 10-11 |  |  |
| Resistencia a la Tracción ( MPa ) | 160-210 |  |  |
| Resistencia al Impacto Izod ( J m-1 ) | 120 |  |  |

Propiedades Térmicas

| Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-1 ) | 20-30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductividad Térmica a 23C ( W m-1 K-1 ) | 0,23 |  |  |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 0.45MPa ( C ) | 257 |  |  |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 1.8MPa ( C ) | 252 |  |  |
| Temperatura Máxima de Utilización ( C ) | 80-200 |  |  |

Resistencia Química

| Acidos - concentrados | Mala |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Acidos - diluidos | Mala |  |  |
| Alcalís | Buena-Aceptable |  |  |
| Alcoholes | Buena |  |  |
| Cetonas | Buena-Mala |  |  |
| Grasas y Aceites | Buena |  |  |
| Halógenos | Mala |  |  |
| Hidro-carbonios halógenos | Buena-Mala |  |  |
| Hidrocarburos Aromáticos | Buena |  |  |

Oxidación: Excelente.

Calidad de los materiales

Los materiales utilizados para la fabricación; aceros, juntas y bases, están certificados por la Food and Drug Administration (FDA).

Aceros inoxidables: FDA / Titulo 21, parte 182,189 y 211 subparte E.

Juntas: FDA / 177.1810.

Bases: FDA / 177.2600 CFR Ch1 y 182.8991